15

Réclamations

- 2. Un système de dalle en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial composé d’éléments semi-préfabriqués (140), lesdits éléments (140) étant mécaniquement maintenus par eux-mêmes, chacun incorporant une plaque de fond en béton (10) servant de coffrage de dalle et incorporant en outre des structures du longeron semi-préfabriquées (40) sont fabriquées avant lesdits éléments (140), lesdites structures du longeron (40) comprenant une zone composite à haute résistance (60) en béton armé avec un agencement en acier (50) faisant saillie de la surface de béton desdites structures (40) vers un renfort de fond (30) intégré dans ladite plaque de fond en béton (10), ledit système de dalle comprenant en outre une dalle en béton final (170) agissant comme une plaque bi-axiale homogène ayant une capacité de charge en fonction de la charge nominale sur la dalle, et ledit système de dalle comprenant en outre un matériau léger (150) et/ou des éléments légers (120) notamment, et sans restriction, les volumes creux placés dans une structure de cellule géométrique, ledit système de dalle étant caractérisé en ce que lesdites structures de longeron semi-préfabriquées (40) comprennent en outre une zone (80) avec des tendons de post-tension (90) permettant un effet de post-tension optimisé, appliqué après le bétonnage des éléments (140), dans lesdits éléments, les longerons (40) et le fond en béton (10) permettent une capacité de transport totale dans une direction sur la travée principale pour la charge statique.

20 	2. Le système de dalles en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial selon la réclamation 1, caractérisé par 2 par 2

les longerons (40) incorporant l'agencement en acier (50) dans le sens de la longueur de la structure de longerons (40), et lorsqu'une partie d'un agencement en acier (100) est exposée dans la direction opposée à l'agencement d'acier d'extrusion

25 	(50) par rapport au béton, et disponible pour les plus importantes connexions futures,

|  |  | permettant l’activation d’un renfort supérieur (130) à souder ou à connecter à ledit acier (100) |
| --- | --- | --- |
| 30 | Le système de dalle en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial selon la réclamation 1 à 2, caractérisé 2 par 2. |
|  |  | les longerons (40) avec des zones vides (110) pénétrant dans la structure du longeron (40) perpendiculairement à la direction longitudinale de la structure du longeron (40) |
|  | Le système de dalle en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial selon la réclamation 1 -3 |
| 35 |  | caractérisé 2 par 2. |
|  |  | des éléments semi-préfabriqués mécaniquement maintenus par eux-mêmes (140), où lesdits éléments (140) sont réalisés en partie avec un matériau autre que le béton. |

16

|  | Le système de dalle en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial selon la réclamation 1-4 caractérisé 2 par 2 |
| --- | --- |
| 5 |  | un élément de support (180) avec une structure du longeron similaire (40) agissant comme support de fin entre les supports structuraux verticaux permanents, notamment les colonnes ou les murs, et en soutenant la fin de la série des éléments (140), et après le bétonnage final du système, agit comme une partie intégrée d'une unité fonctionnelle et géométrique avec les éléments (140), la création d'une dalle bi-axiale homogène (170) obtenue sans supports temporaires. |
| 10 |  | Le système de dalle en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial selon la réclamation 1-5 |
|  |  | Caractérisé 2 par 2 |
|  |  | l’élément de support (180) avec une structure du longeron (40) s'étendant entre des supports structuraux verticaux permanents, notamment, les colonnes ou les murs, et soutenant la fin des séries des éléments semi-préfabriqués (140), où |
| 15 20 |  | le longeron (40) ou une partie du llongeron dans les éléments (140) dépasse ces éléments (140) de sorte qu'une partie saillante (190) de ces éléments (140) puisse atterrir sur une partie inférieure saillante (200) de l'élément de support (180) ainsi conçu de sorte que la surface inférieure desdits éléments (140) aient le même niveau que la surface inférieure de l'élément de support (200), créant ainsi une dalle de plaque complètement plate avec le niveau inférieur uniforme, et qui, après avoir placé les barres d’épissure jointes à travers le renfort inférieur (210) et le renforcement supérieur (220), et après un bétonnage final (160) du système, crée la dalle plate, homogène et bi-axiale (170) obtenue sans supports temporaires. |
| 25 |  | Le système de dalle en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial selon la réclamation 6, caractérisé en ce que |
|  |  | l'élément de support (180) avec une structure du longeron (40), agissant comme support de fin entre les supports structuraux verticaux permanents comme les colonnes ou les murs, où les tendons (90) sont placés avec des variables en position verticale |
| 30 |  | à l’intérieur de l'élément de soutien (180). |
|  |  | Une méthode de fabrication d'un système de dalle en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial, comprenant des éléments semi-préfabriqués, selon la réclamation 1-7 du brevet, comprenant les étapes suivantes: |
| 35 |  | placer l'arrangement en acier (50) dans un coffrage spécialement conçu, où une partie de l'arrangement en acier (100) peut être placée pour s'étendre vers le bas du coffrage, de sorte qu'une partie de l'arrangement en acier (100) soit exposée après bétonnage; |

17

| 5 10 15 20 25 |  | verser le béton à haute résistance (60) jusqu'à une certaine partie de la hauteur finale du longeron (40), environ 20% normalement, mais sans s'y limiter; verser le béton à haute résistance (60) jusqu'à une certaine partie de la hauteur finale du longeron (40), environ 20% normalement, mais sans s'y limiter; si le premeir béton versé laisse de l'espace, versez le béton traditionnel (70) à une hauteur inférieure à la face supérieure de l'agencement en acier (50), laissant ainsi l'acier dépasser (50, 80) la partie en béton (60) du longeron (40). Après durcissement du béton, le longeron(40) peut être stocké pour une utilisation ultérieure; placer le longeron (40), semi-préfabriqué selon les étapes a à c, mais avec le côté inférieur vers le haut, avec un ou plusieurs tendons (90), soit sur des entretoises, soit directement au-dessus du renfort inférieur (30); verser le béton soigneusement pour couvrir le renfort de fond (30) et une partie de la structure du longeron (40) notamment, mais sans s'y limiter, la partie (50, 80, 90) s'étendant vers le bas à partir du corps à 15 nervures (40), obtenant ainsi l'élément semi-préfabriqué (140); des éléments légers (120) notamment, mais sans restriction aux sphères creuses positionnées au-dessus du fond en béton (10) avant ou après le poteau de mise sous tension des éléments (140), après le raccordement du renfort supérieur (130) ; l'élément semi-préfabriqué (140) est soumis à une tension postérieure à la tension des tendons (90) déjà placés dans le béton (10, 70), obtenant ainsi un élément léger semi-préfabriqué (140) avec une résistance suffisante pour agir comme un échafaudage autoporteur; les éléments (140) sont placés dans leur position finale sur le chantier; le béton est versé sur les éléments (140) afin d'obtenir une dalle en béton légère de type bi-axial. |
| --- | --- | --- |
|  | 9. | Une méthode de fabrication d'un système de dalle en béton léger semi-préfabriqué de type bi-axial, comprenant des éléments semi-préfabriqués, selon la réclamation 1-7 du brevet, comprenant les étapes suivantes: |
| 35 |  | placer l'arrangement en acier (50) dans un coffrage spécialement conçu, où une partie de l'arrangement en acier (100) peut être placée pour s'étendre vers le bas du coffrage, de sorte qu'une partie de l'arrangement en acier (100) soit exposée après bétonnage; |

18

| 5 10 15 20 25 |  | verser le béton à haute résistance (60) jusqu'à une certaine partie de la hauteur finale du longeron (40), environ 20% normalement, mais sans s'y limiter; si le premier béton laisse de l'espace, versez le béton traditionnel (70) à une hauteur inférieure à la face supérieure de l'agencement en acier (50), laissant ainsi l'acier dépasser (50, 80) la partie en béton (60) du longeron (40). Après durcissement du béton, le longeron(40) peut être stocké pour une utilisation ultérieure; placer le longeron (40), semi-préfabriqué selon les étapes a à c, mais avec le côté inférieur vers le haut, avec un ou plusieurs tendons (90), soit sur des entretoises, soit directement au-dessus du renfort inférieur (30); placer des éléments légers (120) notamment, mais sans restriction aux sphères creuses, au-dessus du renfort inférieur (30) où après que le renfort supérieur (130) est raccordé ou soudée à l'acier (100) en extrudant à partir des structures du longeron (40) ; diminuer ce renfort connecté (30, 130), les longerons (40) et les éléments légers (120) directement dans le béton déjà versé sur un lit de coffrage, laissant ainsi le béton rcouvrir le renfort inférieur (30) et une partie de la structure du longeron (40) ) notamment, mais sans s'y limiter à la partie (50, 80, 90) s'étendant vers le bas à partir du corps du longeron (40), obtenant ainsi l'élément léger semi-préfabriqué (140); l'élément semi-préfabriqué (140) est post-tendu par la post-tension des tendons (90) déjà placés dans le béton (10,70), obtenant ainsi un élément léger semi-préfabriqué (140) avec une résistance suffisante pour agir comme des échafaudages autoporteurs; les éléments (140) sont placés dans leur position finale sur le chantier; le béton est versé sur les éléments (140) afin d'obtenir une dalle en béton léger de type bi-axial. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

EP 13 824 584.0                                               RECLAMATIONS  (21.05.2015    *MODIFIEES*             1 →2

EP 13 824 584.0                                     RECLAMATIONS  (21.05.2015    *MODIFIEES*     1 (2e partie) →2

EP 13 824 584.0                                     RECLAMATIONS  (21.05.2015    *MODIFIEES*     2→3

EP 13 824 584.0                                     RECLAMATIONS  (21.05.2015    *MODIFIEES*     3→4

EP 13 824 584.0                                     RECLAMATIONS  (21.05.2015    *MODIFIEES*     4→1/2